Физико-механические свойства  СИЛИКОНОВОГО ПОКРЫТИЯ

- Стойкость к высоким температурам: t-режим работы от -60 до +250 градусов °C (Цельсий);

- Устойчив: к щелочам, кислотам, озону, парафиновым маслам и УФ-излучению;

- Нежелательна: работа в воде, бензине, с этилацетатами, этанолом, толуолом и ароматическими маслами;

- Доступная твердость: от 40 до 80 ед. ШорА (Shor A);

- Условная прочность при растяжении: 7,5-8 Мпа;

- Относительное удлинение при разрыве: 325-330%;

- Сопротивление раздиру: 16,2-16,5 кН/м;

Физико-механические свойства ПОЛИУРЕТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ

- Доступная твёрдость: от 40 до 90 ед. ШорА (Shor A);

- Полиуретан не стареет и не меняет своей твердости при эксплуатации;

- Условная прочность при растяжении: 35 (350) Мпа;

- Полиуретан прочнее резины в 2,5 раза, эластичнее резины в 2 раза;

- Относительное удлинение при разрыве : 500-600 %;

- Истираемость: 11,25-26,6 м³/тДж;

Заполненную форму отправить по адресу pkns012@gmail.com